Résumé

Ce travail de thèse a pour objectif l’élaboration et la caractérisation des films d'Oxyde de Zinc (ZnO) pour l’application photocatalytique. Nous avons utilisé la technique sol gel pour élaborer ces couches à cause de sa simplicité et son faible cout. Les échantillons ont été élaborés en variant, séparément, la concentration du dopage de Fe. Après leur élaboration, les films ont subi diverses caractérisations : structurales, morphologiques et optiques. La caractérisation structurale montre que les films ZnO ont une structure hexagonale d’orientation préférentielle sur le plan (002), on plus les films minces dopés FZO1, FZO3, FZO5 affiché des pics de  diffraction supplémentaires (400), (440) correspond au une phase ZnFe2O4/ZnO par rapport à celle de film de ZO. ¶ La caractérisation optique a montré que tous les films présentent une transmittance des couches minces dans la gamme visible sont (~ 93%).  La valeur du gap optique et variant entre  3.26  eV jusqu’à 3.15eV. La photocatalyse des couches minces ZnO élaborées a été étudiée pour la dégradation du colorant de  l’Orange II sous la lumière UV, ou nous avons montré que la concentration du colorant de l’OII) 12mg.L -1(donnait l'efficacité photocatalytic pour FZO5-NWs montre le pourcentage de dégradation le plus élevé (42 %).

L’introduction de dopage de FZO5-NWs dans les couches minces ZnO, permet d'augmenter la performance photocatalytique de ces dernières sous irradiation UV.

Mots clefs : Oxyde de zinc, Sol gel, Couches minces, Photocatalytique.

Abstract

This thesis deals with the deposition and characterization of zinc oxide thin film for the photocatalytic application. Films were synthesized by sol gel method due to its simplicity and low cost. Sets of films were prepared by varying several the concentration of the Fe. After preparation films were subjected of various characterizations: structural, morphological and optical. The structural characterization indicates that ZnO films have a hexagonal structure with a preferential orientation along the (002) plane, one more doped thin films FZO1, FZO3, FZO5 posted of the additional peaks of diffraction (400), (440) corresponds to phase ZnFe2O4 / ZnO compared to that of film of ZO.  The optical characterization showed that all the films present a transmittance of the thin layers in the visible range are (~ 93%). ¶ Varying gap between 3.26 eV until 3.15 eV. ¶The photocatalysis of the thin layers ZnO elaborate was studied for the degradation of the dye of Orange II pennies light UV, or we showed that the concentration of the dye of the OII)  12mg.L -1 (gave the photocatalytic effectiveness for FZO5-NWs shows the highest percentage of degradation (42 %).

¶The introduction of FZO5-NWs in the thin layers ZnO makes it possible to increase the photocatalytic performance of these last under irradiation UV.

Key Words: Zinc oxide, Sol gel, Thin films, Photocatalytic.

¶

.

تحضير ودراسة الشرائح الرقيقة لأكسيد الزنك

ملخص

من اجل تطبيقات إزالة الصبغات الأزوكیة ( (ZnO) في هذه المذكرة قمنا بتحضير و دراسة الشرائح الرقيقة لأكسيد الزنك الصولوفینیة من المياه. لتحضير هذه الشرائح استخدمنا تقنية سائل-جامد, لأنه سهل الاستخدام وغیر مكلف. العينات المحضرة رتبت إلى سلاسل وفقا لتركيز تطعيم الحديد. بعد تحضير العينات قمنا بدراسة خصائصها باستخدام تقنيات تشخيص مختلفة, , إنعراج الأشعة السینیة(DRX) ، المجهر الماسح الالكتروني(MEB) ، مجهر القوة الذرية ,(AFM) أطياف الأشعة فوق بنفسجية (UV-Visible)  على التوالي.

الدراسة البنيوية ببنت أن شرائح أكسيد الزنك المحضرة ذات بنیة سداسية وفق المستوى المفضل (002)  ، بالإضافة إلى ظهور مستويات إنعراج إضافية (400), (440)   ، توافق الطور ZnFe2O4 / ZnO . نتائج الدراسة الضوئية وضحت أن شرا ئح أكسد الزنك ذات امتصاص في المجال المرئي للضوء (~ 93%)  . وقیمة العصابة الممنوعة تتراوح بين  eV3.26  إلى غاية eV 3.15eV.

في نهاية هذا البحث قمنا بدراسة كفاءة شرائح أكسيد الزنك و مدى قدرتها في امتصاص الصبغة البرتقالية بتطبيق طريقة الأكسدة المتقدمة  (التحفيز الضوئي الغير متجانس), حیث وضحت النتائج بان شرائح أكسيد الزنك المطعمة بالحديد  % 5 أثبتت كفاءة عالية في امتصاص الصبغة البرتقالية بالتحفيز الضوئي بالمقارنة مع الشرائح المطعمة بالحديد  1%   3%و الغير مطعمة 0%.

الكلمات المفتاحية :

أكسد الزنك, الشرائح الرقيقة , التحفيز الضوئي , الأكسدة المتقدمة.